**附件二：**

**北京市消费者协会床上用品比较试验不符合标准样品**

| **序号** | **产品名称** | **商标** | **销售企业** | **生产企业名称** | **存在问题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80S缎纹超柔四件套 | 京东京造 | 京东商城/京东京造官方自营旗舰店 | 受委托商：山东欣悦健康科技有限公司/委托商：北京京东世纪信息技术有限公司 | 产品使用说明： 耐久性标签未标注产品规格 |
| 2 | 艾薇套件 亲肤单人学生宿舍床单被套三件套 | / | 京东/艾薇京东自营旗舰店 | 佛山市顺德区华美联创家居用品有限公司 | 产品使用说明： 耐久性标签未明确纤维成分及含量、产品规格； |
| 耐光色牢度(级)： 标准值 实测值 ≥4 3-4 |
| 耐湿摩擦色牢度(级)： 标准值 实测值 ≥3 2-3 |
| 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥250 230 |
| 3 | 床上用品 | 雅鹿® | 京东/雅鹿家纺京东自营旗舰店 | 委托制造商：海门赛恒特纺织科技有限公司/雅鹿控股股份有限公司（授权） | 纤维含量： 标称值 实测值 棉 100 枕套面料:棉90.0  再生纤维素纤维10.0 |
| 4 | 床单 | 柳伊® | 京东/柳伊家纺旗舰店 | 晋州市多与好商贸有限公司 | 产品使用说明： 耐久性标签未标注纤维成分及含量、产品号型或规格、维护方法 |
| 5 | 被套/床单/枕套 | / | 天猫/都市爱巢家纺旗舰店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者的名称和地址、执行的产品标准、安全类别 |
| 6 | 床单 | / | 天猫/噜噜家纺旗舰店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址 |
| 7 | 丝棉贡缎提花四件套 | / | 拼多多／舒香寝室官方旗舰店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址、未明确被套及床单的产品规格 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 面料： 被套面料: A版丝棉贡缎提花 聚酯纤维59.3 B版棉100 棉40.7  （贴边除外） 床单面料: 棉100   枕套面料:  聚酯纤维59.7  棉40.3 |
| 8 | 纯蚕丝被 | 邵氏 | 天猫/卲氏家纺旗舰店 | 嘉兴邵氏家纺有限公司 | 耐水色牢度(级)： 标准值 实测值 ≥3 2-3 |
| 9 | 未标注（床品） | / | 拼多多/32旺裕达专卖店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者的名称和地址、产品名称、产品号型和规格、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别 |
| 10 | 床上用品 | 百思寒 BAISIHAN | 拼多多/百思寒展罗专卖店 | 商标授权人：绍兴北晨纺织品科技有限公司 | 产品使用说明： 耐久性标签标注纤维成分及含量不规范；无枕套耐久性标签 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 面料：棉 床单面料: 聚酯纤维57.0 棉22.2 粘纤20.8  被套面料: 聚酯纤维42.8 棉38.8  粘纤18.4  枕套面料: 聚酯纤维66.4  棉20.2 粘纤13.4 |
| 11 | 床单式全棉刺绣四件套1.5m床 | Ramada | 唯品会自营/Ramada | 制造商：佛山市南庄恒安织造厂有限公司 | 产品使用说明： 耐久性标签中枕套未明确纤维成分及含量；合格证与耐久性标签中床单规格号型不一致 |
| 12 | 植物阳绒四件套 | 好梦安™ | 拼多多/好梦安家纺旗舰店 | 隆昌梦韵纺织品有限公司 | 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥220 85 |
| 规格尺寸偏差率(%) 标准值 实测值 ±2.5 长度：+5.0   宽度：-1.3 |
| 13 | 漫威蜘蛛侠三件套 | ©MARVEL | 唯品会/君朗母婴专营店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址 |
| 14 | 40S全棉刺绣四件套羽毛系列 羽毛款-宾利蓝 | / | 苏宁易购／艾玛诺欧家纺旗舰店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址、枕套未标注纤维成分及含量 |
| pH值： 标准值 实测值 4.0~8.5 9.0 |
| 15 | 床上用品 | 梦特娇 | 唯品会/梦特娇家纺特卖旗舰店 | 制造商：江苏黛恒家居科技有限公司 | 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥220 180 |
| 16 | 宿舍三件套 | Tri-polar | 苏宁／苏宁自营 | 经销商：北京三极户外用品有限公司 | 产品使用说明： 未标注安全类别，耐久性标签未标注纤维成分及含量、维护方法、产品规格 |
| 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥220 190 |
| 17 | 床上用品 | PLAYBOY | 唯品会自营/花花公子 | 生产商：南通允妃纺织品有限公司/经销商：上海聚世文化传播有限公司 | 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥220 200 |
| 18 | 维拉之恋 全棉印花四件套 | 悦达家纺 YUEDA | 苏宁易购/苏宁自营 | 江苏悦达生活科技有限公司/制造商：江苏悦达家纺制品有限公司 | 纤维含量： 标称值 实测值 面料：棉100 床单面料:棉88.6  里料：棉100 粘纤11.4  （装饰料除外） 被套面料:棉100   被套里料:棉100   枕套面料:棉100   枕套里料:棉100 |
| 19 | 磨毛水洗双色四件套（深灰+浅灰） | 吉祥三宝(Geely Sambo) | 苏宁易购/吉祥三宝苏宁自营旗舰店 | 制造商：吉祥三宝高科纺织有限公司 | 产品使用说明： 未标注执行的产品标准及安全类别；耐久性标签中未标注纤维成分及含量、维护方法 |
| 20 | 床单/被套 | CROWN | 苏宁／曼凝家纺官方旗舰店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址；枕套无耐久性标签 |
| 21 | 简约重色系全棉喷气1 3070四件套 格调200\*230cm | / | 苏宁／凯诗风尚苏宁自营旗舰店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者的名称和地址、执行的产品标准、安全类别；外包装与耐久性标签标注的产品号型和规格（床单）不一致 |
| 22 | 全棉套件 | / | 抖音/雪京床上用品 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址、耐久性标签未明确产品规格 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 面料：棉100 床单面料:棉40.5   聚酯纤维30.8  再生纤维素纤维28.7   被套面料:棉48.6   聚酯纤维32.2  再生纤维素纤维19.2   枕套面料:棉40.1   聚酯纤维31.7   再生纤维素纤维28.2 |
| 23 | 床笠 | / | 抖音/海门卡琳特纺织品厂的小店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址；被套及枕套无耐久性标签 |
| 24 | 床上用品 | 古休家纺 | 抖音／古休家纺 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者的名称和地址；维护方法洗涤图示新旧符号混用 |
| 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥220 210 |
| 25 | 被罩 | 上海·瑞林百合花 | 快手/小月工厂带货的小店 | 上海·瑞林百合花 | 产品使用说明： 耐久性标签未明确产品规格 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 面料： 面料: 聚酯纤维85 聚酯纤维100  锦纶15 里料: 聚酯纤维100 |
| 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥220 130 |
| 26 | 纯色全棉四件套/纯棉喷气13070纯色四件套 | / | 小红书/玥光下旗舰店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址、执行标准、安全类别 |
| 27 | 120支天丝棉/80支天丝棉 | YANKE 研科 | 百荣 | 南通研科纺织品有限公司 | 产品使用说明： 耐久性标签维护方法使用的图形符号新旧标准混用；吊牌与耐久性标签标注产品名称不一致；纤维名称标注不规范 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 棉70 床单面料: 木浆纤维30 再生纤维素纤维52.0   棉48.0   被套面料:再生纤维   素纤维52.8 棉47.2   (绣花线除外)   被套里料:再生纤维素   纤维52.4 棉47.6   枕套面料:再生纤维  素纤维52.3 棉47.7   (绣花线除外)   枕套里料:再生纤维  素纤维52.0 棉48.0 |
| 耐光色牢度(级)： 标准值 实测值 ≥4 3-4 |
| 28 | 床单/被套/枕套 | / | 快手/通州区思贝婷纺织品厂的小店 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者的名称和地址 |
| 耐湿摩擦色牢度(级)： 标准值 实测值 ≥2-3 2 |
| 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥220 140 |
| 29 | 100支长绒棉绣花四件套 | 舒漫迪® | 百荣 | 上海靓钰家纺有限公司（监制） | 产品使用说明： 耐久性标签中未标注纤维成分及含量、未明确被套及床单的产品号型规格、维护方法洗涤符号新旧标准混用；吊牌与耐久性标签维护方法不一致 |
| 30 | 100支细棉满天星系列 | 汉姿家纺 | 百荣 | 制造商/生产商：南通开发区汉姿家纺有限公司/香港汉姿集团纺织品有限公司（监制） | 产品使用说明： 耐久性标签中未明确被套规格；枕套维护方法洗涤图示新旧标准混用；枕套耐久性标签与吊牌规格不一致；维护方法不一致 |
| 31 | 婚庆绣花四件套/120支长绒棉绣花套件 | LARENTO | 百荣 | 南通旺家康纺织品有限公司/老人头（国际）有限公司（监制） | 产品使用说明： 合格证与耐久性标签标注的产品名称不一致；耐久性标签中未明确产品规格或号型、维护方法洗涤符号新旧标准混用且标注顺序不正确 |
| 耐湿摩擦色牢度(级)： 标准值 实测值 ≥3 2-3 |
| 规格尺寸偏差率(%) 标准值 实测值 ≥-2.0 长度：-2.4   宽度：-2.0 |
| 32 | 喜结良缘蚕丝被 | KING SILK钱皇丝绸 | 唯品会自营/钱皇官方特卖旗舰店 | 浙江钱皇网络科技股份有限公司 | 纤维含量： 标称值 实测值 面料： 面料:棉100  棉100 填充物1: 填充物： 桑蚕丝100  桑蚕丝100 填充物2: （长丝绵） 柞蚕丝100 |
| 33 | 全棉床单/水洗印花床单/超柔水洗印花双人床单-踏青 | 摩卡其 | 街边专卖店 | 经销商：北京摩卡其贸易有限责任公司 | 产品使用说明： 未标注执行的产品标准和安全类别、耐久性标签维护方法使用的图形符号新旧标准混用 |
| 34 | 夏被/天丝桑蚕丝被 | La Torretta | 京东/La Torretta家纺京东自营旗舰店 | 生产制造商：南通钥织纺织品有限公司 | 产品使用说明： 合格证与耐久性标签标注执行标准不一致；未标注填充物质量、填充物丝绵的丝绵长度 |
| 35 | 蚕丝被 | / | 拼多多/心梦恋家纺 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址、耐久性标签与合格证标注维护方法不一致；耐久性标签未明确纤维成分及含量、未明确填充物公定回潮率质量、未标注填充物丝绵的丝绵长度 |
| 36 | 优眠蚕丝冬被 | 远梦 | 苏宁易购/远梦家纺苏宁旗舰店 | 生产企业：远梦家居用品股份有限公司 | 产品使用说明： 未标注填充物丝绵的丝绵长度 |
| 37 | 双宫茧蚕丝被 | / | 快手/猫卡品牌家纺 | 未标注 | 产品使用说明： 未标注制造者名称和地址，耐久性标签未标注纤维成分及含量、维护方法 |
| pH值： 标准值 实测值 4.0~8.5 9.2 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 面料： 面料:聚酯纤维100  天丝 里料:聚酯纤维100  填充物： 填充物:桑蚕丝100 桑蚕丝100 |
| 38 | 舒适抑菌蚕丝被 | MEILUO 美罗家纺 | 百荣 | 江苏美罗家用纺织品有限公司 | 产品使用说明： 耐久性标签未明确填充物公定回潮率质量、填充物丝绵的丝绵长度 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 面料： 面料： 精细贡缎纯棉 粘纤52.0  填充物： 聚酯纤维48.0  桑蚕丝100 填充物：  聚酯纤维 100 |
| 39 | 臻荣蚕丝被 | 红蜻蜓HQT | 百荣 | 台湾红蜻蜓家纺有限公司（独资）/南通艾去购家居用品有限公司/南通嘉丽雅纺织品有限公司 | 产品使用说明： 合格证与耐久性标签标注执行标准不一致、耐久性标签维护方法洗涤图示新旧符号混用、耐久性标签未标注填充物公定回潮率质量 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 面料： 面料： 再生纤维素 再生纤维素 纤维80 纤维 100  棉20 填充物：  填充物： 再生纤维素纤维 桑蚕丝100 聚酯纤维 |
| 40 | 舒适抑菌蚕丝被 | 凡人居 | 百荣 | 江苏凡人居纺织品有限公司 | 产品使用说明： 耐久性标签未明确纤维成分及含量、填充物公定回潮率质量；不同耐久性标签维护方法不一致；耐久性标签与合格证执行标准不一致 |
| 纤维含量： 标称值 实测值 面料： 面料:棉100  精细贡缎纯棉 填充物: 填充物： 聚酯纤维100  桑蚕丝（长丝） |
| 41 | 磨毛三件套 | 梦莱儿 | 家乐福 | 制造方：南通臻梦纺织科技有限公司/委托方：北京市缘梦商贸有限公司 | 断裂强力(N)： 标准值 实测值 ≥220 130 |
| 42 | 莫代尔纯蚕丝夏被 | 梦莱儿 | 家乐福 | 制造方：南通臻梦纺织科技有限公司/委托方：北京市缘梦商贸有限公司 | 纤维含量： 标称值 实测值 面料： 面料：  再生纤维素 粘纤 83.2  纤维100（莫代尔） 聚酯纤维 16.8  填充物： 填充物：  桑蚕丝100 桑蚕丝 96.8  （短丝） 其他纤维 3.2 |
| 填充物质量偏差率： 标准值 实测值 -2.5~+10.0 -19.5 |